# 砌体门窗洞口混凝土砌块施工标准做法

来源：网络 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-07-16

*砌体门窗洞口混凝土砌块施工标准做法1、工艺原理本标准做法建议适用于本工程室内常规＜1.5米宽的单扇门两侧的框垛，例如厨房、卧室、卫生间等（具体详见后附各栋号标准层加强框柱取消示意图），是蒸压加气混凝土砌块填充墙门窗，洞口两侧预埋混凝土砌块用...*

砌体门窗洞口混凝土砌块施工标准做法

1、工艺原理

本标准做法建议适用于本工程室内常规＜1.5米宽的单扇门两侧的框垛，例如厨房、卧室、卫生间等（具体详见后附各栋号标准层加强框柱取消示意图），是蒸压加气混凝土砌块填充墙门窗，洞口两侧预埋混凝土砌块用于门窗框安装的一种施工方法。

2、工艺流程

放砌体线

基层清理、排砖

反坎施工

砌筑墙体

门窗洞口两侧砌筑混凝土砌块

过梁安装、顶部砌筑

3、施工要点

3.1

预制混凝土砌块采用C20细石混凝土现场提前预制，其厚度同墙厚，高度应与砌块同高，长度200mm，并按规范规定进行砌筑。

3.2

在门洞口两侧墙体底部反坎向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块，直至过梁底部；窗洞口两侧在窗台上放置第一块，然后向上按照“隔一放一”的原则间隔放置预制混凝土砌块，直至过梁底部。且应符合以下要求：

（1）最上部或最下部的混凝土砌块或灰砂砖砌体的中心距洞口底部、顶部的距离不大于150mm；

（2）中间预制混凝土砌块的中心间距不大于500mm，门窗洞口两侧对称设置；

（3）过梁底部必须为预制混凝土砌块或灰砂砖砌体。

3.3

砌体工程中作业人员严格按排砖图位置摆放，严禁漏放、错放，确保门窗固定片安装位置准确、牢固。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！