# 砌体工程冬季施工方案

来源：网络 作者：梦回江南 更新时间：2025-03-02

*肥城润东新天地A座砌体工程冬季施工方案1、冬季施工所用的材料，应符合下列规定：（1）、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰霜，不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块；（2）、砂浆宜采用砌筑砂浆，搅拌砂浆时适量掺入防冻剂；（3）、拌制砂浆所用的砂，不得...*

肥城润东新天地A座砌体工程冬季施工方案

1、冬季施工所用的材料，应符合下列规定：

（1）、砌块在砌筑前，应清除表面污物、冰霜，不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块；

（2）、砂浆宜采用砌筑砂浆，搅拌砂浆时适量掺入防冻剂；

（3）、拌制砂浆所用的砂，不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块；

（4）、拌合砂浆时，水的温度不得超过80。C；砂的温度不得超过40。C。

2、砌块在正温条件下砌筑时，应适当浇水湿润；在负温条件下砌筑时，如浇水确有困难，则必须适当增大砂浆的稠度。

3、冬季施工不得使用无水泥配制的砂浆。

4、砌体、砂浆中的防冻剂应有合格证和复试报告。

5、冬季施工中，每日砌筑后，就及时在砌筑表面覆盖一层棉毡，砌筑表面不得残留砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面。

6、冬季砌筑工程应进行质量控制，在施工日记中除应按常规要求外，尚应记录室外空气温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。

7、砂浆试块的留置除应按常温规定要求外，尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块，分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。

8砂浆使用时的温度不应低于5。C。当日最低气温等于或低于-15。C时，对砌筑承重砌体的砂浆标号应按设计图纸要求的提高1级。

9、本工程砌体主要为加气混凝土砌块，内配φ6.5钢筋，施工方法主要为掺热水搅拌砂浆砌筑法，应按“三一”砌砖法施工，灰缝不应大于1cm。

10、搅拌机棚的保温

搅拌机棚，前后台的出入口应做好封闭、棚内通暖。设置热水罐、外加剂储存容器。搅拌机清洗时的污水应做好组织排水。封闭好沉淀池，防止其结冰，定期清理。污水管保持畅通。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！